| ANSI Grade | 化学成分(%) |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | ≤0.06 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.25 | 14.00~17.00 | - |

|  | 钢种 | 化学成分 |
| --- | --- | --- |
| 特性 | KT | AISI | SUS | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 其他 |
| 高强度 | K302 | 302 | 302 | 0.15MAX | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 8-10 | 17-19 |  |
| 常用型 | K304 | 304 | 304 | 0.08MAX | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 8-10.5 | 18-20 |  |
| 耐腐蚀 | K316 | 316 | 316 | 0.08MAX | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 | Mo:2-3 |
| 耐高温 | K631J1 | 631 | 631J1 | 0.09MAX | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 7-8.5 | 16-18 | A1:1-1.7 |
| 无磁 | 130m | 130m | 0.1MAX | 1.0 | 9.0-10.0 | 0.03 | 0.03 | 5-6 | 17.5-18.5 | N:0.25-0.35 |
| 常用型 | 304H | 304H | 304H | 0.08MIN | 0.3-0.6 | 1.2-1.5 | 0.035 | 0.012 | 8-8.5 | 18-18.5 |  |

中国与亚洲、北美诸国（地区）以及澳大利亚的不锈钢钢号近似对照：

| No. | 中国① GB | 中国台湾 CNS | 日本 JIS | 韩国 KS | 印度 IS | 美国 | 加拿大 CSA | 墨西哥 DGN | 澳大利亚 AS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ASTM | UNS |  |  |  |
| 奥氏体不锈钢 |
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | SUS201 | STS201 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201 | S20100 | 201 | - | 201-2 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | STS202 |  | 202 | S20200 | 202 | - | - |
| 3 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | STS301 | 10Cr17Ni7 | 301 | S30100 | 301 | - | 301 |
| 4 | 1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | STS302 | - | 302 | S30200 | 302 | 302 | 302 |
| 5 | Y1Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | STS303 | - | 303 | S30300 | 303 | 303 | 303 |
| 6 | Y1Cr18Ni9Se | 303Se | SUS303Se | STS303Se | - | 303Se | S30323 | 303Se | 303Se | - |
| 7 | 0Cr19Ni19 (0Cr18Ni19) | 304 | SUS304 | STS304 | 07Cr18Ni9 | 304 304H | S30400 | 304 | 304 | 304 |
| 8 | 00Cr19Ni10 (00Cr18Ni10) | 304L | SUS304L | STS304L | 02Cr18Ni11 | 304L | S30403 | 304L | - | 304L |
| 9 | 0Cr19Ni19N | 304N1 | SUS304N1 | STS304N1 | - | 304N | S30451 | - | - | - |
| 10 | 0Cr19Ni10NbN | 304N2 | SUS304N2 | STS304N2 | - | XM21 | S30452 | - | - | - |
| 11 | 00Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | STS304LN | - | 304LN | S30453 | - | - | - |
| 12 | 1Cr18Ni12 (1Cr18Ni12Ti) | 305 | SUS305 | STS305 | - | 305 | S30500 | 305 | 305 | - |
| 13 | 0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | STS309S | - | 309S | S30908 | 309S | 309S | - |
| 14 | 0Cr25Ni20 (1Cr25Ni20Si2) | 310S | SUS310S | STS310S | - | 310S | S31008 | 310S | 310S | 310S |
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | STS316 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | 316 | 316 | 316 |
| 16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |  |  | - | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | S31635 | - | - | 316Ti |
| 17 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | STS316L | STS316L | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316l | S31603 | 316L | - | 316L |
| 18 | 00Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | STS316N | - | 316N | S31651 | - | - | - |
| 19 | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | STS316LN | - | 316LN | S31653 | - | - | - |
| 20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 316JI | SUSJ1 | STS316J1 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 316JIL | SUS316J1L | STS316J1L | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | STS317 | - | 317 | S31700 | 317 | 317 | 317 |
| 23 | 1Cr18Ni12Mo3Ti |  | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| 24 | 0Cr18Ni12Mo3Ti |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 00Cr19Ni13Mo3 (00Cr17Ni14Mo3) | 317L | SUS317L | STS317L | - | 317L | S31703 | 317L | - | - |
| 26 | 0Cr18Ni16Mo5 | 317L | SUS317J1 | STS317J1 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 1Cr18Ni9Ti | 321 | SUS321 | STS321 | - | 321 | S32100 | 321 | 321 | 321 |
| 28 | 0Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni9Ti) | 321 | SUS321 | STS321 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | S32100 | 321 | 321 | 321 |
| 29 | 0Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | STS347 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | S34700 | 347 | - | - |
| 30 | 0Cr18Ni9Cu3 | XM7 | SUSXM7 | STSXM7 | - | XM7 | - | - | - | - |
| 31 | 0Cr18Nil3Si4 | XM1511 | SUSXM15J1 | STSXM15J1 | - | XM15 | S38100 | - | - | - |

中国与亚洲、北美诸国（地区）以及澳大利亚的不锈钢钢号近似对照：

| No. | 中国① GB | 中国台湾 CNS | 日本 JIS | 韩国 KS | 印度 IS | 美国 | 加拿大 CSA | 墨西哥 DGN | 澳大利亚 AS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ASTM | UNS |  |  |  |
| 奥氏体—铁素体型不锈钢 |
| 32 | 0Cr26Ni5Mo2 | 329JI | SUS329J1 | STS329J1 | - | 329 | S32900 | - | - | - |
| 33 | 1Cr18NillSi4AlTi |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 00Cr18Ni15Mo3Si2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铁素体型不锈钢 |
| 35 | 0Crl3Al | 405 | SUS405 | STS405 | 04Cr13 | 405 | S40500 | 405 | 405 | 405 |
| 36 | 00Cr12 | 410L | SUS410L | STS410L | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 1Cr17 | 430 | SUS430 | STS430 | 05Cr17 | 430 | S43000 | 430 | 430 | 430 |
| 38 | Ycr17 | 430F | SUS430F | STS430F | - | 430F | S43020 | 430F | 430F | - |
| 39 | 1Cr17Mo | 434 | SUS434 | STS434 | - | 434 | S43400 | 434 | - | - |
| 40 | 00Cr30Mo2 | 447JI | SUS447J1 | STS447J1 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 00Cr27Mo | XM27 | USUSXM27 | STSXM27 | - | XM27 | S44625 | - | - | - |
| 马氏体型不锈钢- |
| 42 | 1Cr12405 | 403 | SUS403 | STS430 | - | 403 | S40300 | 403 | 403 | - |
| 43 | 0Cr13410 | 405 | SUS405 | SST405 | 04Cr13 | 405 | S40500 | 405 | 405 | 405 |
| 44 | 1Cr13- | 410 | SUS410 | STS410 | 12Cr13 | 410 | S41000 | 410 | 410 | 410 |
| 45 | 1Cr13416Mo | 410JI | SUS410J1 | STS410J1 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | YlCr13420 | 416 | SUS416 | STS416 | - | 416 | S41600 | 416 | 416 | 416 |
| 47 | 2Cr13- | 420J1 | SUS420J1 | STS420J1 | 20Cr13 | 420 | S42000 | 420 | 420 | 420- |
| 48 | 3Cr13- | 420J2 | SUS420J2 | STS420J2 | 30 Cr13 | - | - | - | - | - |
| 49 | 4Cr13 |  | - | - | 40 Cr13 | - | - | - | - | - |
| 50 | Y3Cr13 | 420F | SUS420F | STS420F | - | 420F | S42000 | - | - | - |
| 51 | 1Cr17Ni2 | 431 | SUS431 | STS431 | 15Cr16Ni2 | 431 | S43100 | 431 | 431 | 431 |
| 52 | 7Cr17 | 440A | SUS440A | STS440A | - | 440A | S44002 | 440A | 440A | - |
| 53 | 8Cr17 | 440B | SUS440B | STS440B | - | 440B | S44003 | 440B | 440B | - |
| 54 | 11Cr17(9Cr18) | 440C | SUS440C | STS440C | 10S\Cr18Mo50 | 440C | S44004 | 440C | 440C | 440C |
| 55 | Y11Cr17 | 440F | SUS440F | STS440F | - | 440F | S44020 | - | - | - |

不锈钢的特性和用途

| 钢号 | 特性 | 用途 |
| --- | --- | --- |
|  | 304 18Cr--8Ni | 作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性。冲压，弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度负196摄氏度至负800摄氏度） | 家庭用品（1、2类餐具，厨柜，室内管线，热水器，锅炉，浴缸）、汽车配件（风挡雨刷、消声器、模制品）、医疗器具、建材、化学、食品工作、农业、船舶部件 |
|  | 304L 18Cr----8Ni----低碳 | 作为低C的304钢，在一般状态下，其耐蚀性与304钢相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗昌界腐蚀能力优秀。在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐蚀性，一般在400以下使用（无磁性，使用温度负196摄氏度至负800摄氏度） | 应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤碳、石油产业的野外露大机器，建材、耐热零件及热处理有困难的零件。 |
|  | 304J1 13Cr-7.7Ni -2Cu | 应添加Cu，其成型性，特别是拔丝性和抗时效裂纹性好，帮可进行复杂形状的产品成型。其耐蚀性。其耐蚀性与304钢相同。 | 保温瓶、厨房洗涤槽、锅、壶、保温饭盒、门把手，纺织加工机器。 |
|  | 316 18Cr-12Ni -2.5Mo | 应添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用。加工硬化性优（无磁性） | 海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业，沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母 |
|  | 316L 18Cr-12Ni -2.5Mo低碳 | 作为316钢种的低C系列，除与316钢有相同的特性外，其抗晶界腐蚀性优。 | 316钢的用途中，对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。 |
|  | 321 18Cr-9Ni-Ti | 在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀。适合与在430摄氏度至900摄氏度下使用。 | 航空器、排气管、锅炉汽包 |
| 铁素体钢 | 409L 11.3C-0.17Ni- 低C、U | 因添加了Ti元素，故其高温耐蚀性及高温强度较好 | 汽车排气管、热交换机、伪装箱等在焊接后不热处理的产品 |
| 铁素体钢 | 430 16Cr | 作为铁素体钢的代表钢种，热膨胀率低，成形性及耐氧化性优 | 耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、CD杆、筛网。 |
| 马氏体钢 | 410 13Cr---低碳 | 作为马氏体钢的代表钢，虽然强度高，但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用。其加工性好，依热处理面硬化（有磁性） | 刀刃、机械零件、石油精炼装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具（刀、叉）。 |
|  | 420J1 13Cr--0.2C | 淬火后硬度高，耐蚀性好（有磁性）。 | 餐具（刀）、涡轮机叶片 |
|  | 420J2 13Cr--0.3C | 淬火后，比420J1钢硬度升高（有磁性） | 刀刃、管嘴、阀门、板尺，餐具（剪刀）、刀 |

进口不锈钢材料的注意事项

现在，YHC使用的不锈钢材料分进口与国产两种，国产材料，由于使用的是欧洲（ISO）体系，用成分表示，比较直观，不容易发生问题，现在我们重点谈谈进口不锈钢的一些需要注意的问题： 1、材料标准 现在，我们经常见到的进口不锈钢标准有美国ASME标准的SA240、ASTM标准的A240以及日本JIS标准的SUS；经常使用的牌号为304、304L、316L等。下面以304为例来说明它们的表示方法：JIS标准中材料，表示比较简单，就是SUS304这样表示；ASME及ASTM的表示有几种：SA240-304、SA240TP304、A240-304、A240TP304，实际上，中间加-与加TP的意思是一样的。我们到前面有304L的材料，其中L为后缀，表示含碳量较低；经常可以看到的还有H，表示含碳量较高，主要使用在温度较高的场合；另外常见的还有N，表示加元素N，提高强度。有时候，我们还可以在后面见到：2B，No.1等后缀，这些后缀表示的是材料的表面状态；2B表示热轧加冷轧后，表面较好，达到镜面要求的钢板；2D表示热轧加冷轧后，表面一般的钢板；No.1表示热轧表面。 2、关于材料的代用 在我们许多人心目中，材料"以高代低、以厚代薄"是天经地义的事情，不需要多管，实际上这种观点是错误的，下面我们以304、304L、304H为例来进行说明：一般来看，304比304L有更低的含碳量，更好的耐腐蚀性，因此可以代替304材料使用，下面我们先来看看三种材料化学成分与机械性能。（引用自ASME Sec.II,Div.A,A99） 表1 304、304L、304H的化学成分% 类型 C Mn P S Si Cr Ni N 304 0.08 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00-20.00 8.00-10.50 0.10 304L 0.030 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00-20.00 8.00-12.00 0.10 304H 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00-20.00 8.00-10.50 说明：未注明范围的为小于等于。 表2 304、304L、304H的力学性能 类型 抗拉强度 屈服强度 50mm伸长率 硬度 冷弯 （MPa） （MPa） % 布氏 洛氏 304 ≥515 ≥205 ≥40 ≥201 ≥92 不要求 304L ≥485 ≥170 ≥40 ≥201 ≥92 不要求 304H ≥515 ≥205 ≥40 ≥201 ≥92 不要求 说明：屈服强度为0.2%屈服强度。 从表1看，确实304L满足304的要求，而且比304更好，好像可以自动替代304，但从表2的力学性能看出，304的强度比304L高，当按304设计时，用304L替代，就会造成强度不够；另外，在我国压力容器标准GB150-1998中4.1.6条规定：奥氏体不锈钢的使用温度高于525℃时，钢中含碳量应不小于0.04%。从表1中可以看出304中大部门可以使用，但304L不能够使用。因此，认为304L可以代替304使用的观点是错误的，能不能使用与使用场合有关，而且按照容规规定，我们都没有权进行"材料代用"，只有原设计部门才可以有权进行"材料代用"的工作，这一点请大家千万要记住。